8. Табела 5.2 Спецификација  предмета

| Студијски програм/студијски програми : АРХИТЕКТУРА |
| --- |
| Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије |
| Назив предмета: МАТЕРИЈАЛИ У АРХИТЕКТУРИ |
| Наставник: Гордана А. Топличић-Ћурчић |
| Статус предмета: Обавезни |
| Број ЕСПБ: 4 |
| Услов: нема претходних предмета |
| Циљ предмета Изучавање фундаменталних грађевинских материјала и усвајање знања у вези њихових основних технолошких, физичких, механичких, конструкционих и реолошких својстава са аспекта практичне примене. |
| Исход предмета Упознавање са основном својствима и практичном применом најзначајнијих грађевинских материјала који се користе у свакодневној грађевинској пракси. |
| Садржај предмета Теоријска настава (2+0): 1. Основна својства грађевинских материјала – параметри стања и структурне особине, физичка својства, механичка својства – 2 часа, 2. Грађевински камен – 2 часа, 3. Керамички материјали – 2 часа, 4. Агрегат – 2 часа, 5. Минерална везива – 4 часа, 6. Бетони уобичајених запреминских маса – 4 часова, 7. Лаки и тешки бетони – 2 часа, 8. Малтери посебних намена– 2 часа, 10. Метали – челик и обојени метали – 2 часа, 11. Дрво и материјали на бази дрвета – 2 часа, 12. Грађевинско стакло – 2 часа, 13. Материјали за топлотну, звучну и хидро изолацију – 2 часа, 14. Материјали за антикорозивну заштиту и заштиту од пожара – 2 часа Практична настава: Вежбе, Други облици наставе Лабораторијске вежбе: 1. Организација рада Лабораторије за грађевинске материјале, мерна и технолошка опрема, општа правила за руковање опремом мере заштите приликом рада – 1 час, 2. Одређивање запреминске масе – 1 час, 3. Одређивање специфичне масе, укупне порозности и степена густине – 1 час, 4. Одређивање упијања воде – 1 час, 5. Испитивање керамичких производа – 1 час, 6. Испитивање агрегата за бетон – 1 час, 7. Испитивање креча и гипса – 1 час, 8. Испитивање цемента – 1 час, 9. Испитивање свежег и очврслог бетона – 2 часа, 10. Испитивање челика – 1 час, 9. Испитивање дрвета – 1 час Рачунске вежбе: 1. Израчунавања на бази запреминске и специфичне масе, порозности и упијања воде – 1 час, 2. Израчунавање гранулометријског састава агрегата – 1 час, 3. Израчунавање марке бетона – 1 час. |
| Литература Грађевински материјали – М. Мурављов, Грађевинска књига, Београд, 2006. Грађевински материјали II – М. Мурављов, Д. Јевтић, Грађевински факултет, Београд, 1999. Збирка решених задатака из грађевинских материјала – С. Ђорђевић, З. Грдић, Г. Топличић-Ћурчић, ГАФ Ниш, 2005. Практикум за вежбања из грађевинских материјала – С. Ђорђевић, З. Грдић, ГАФ Ниш, 2006. |
| Број часова активне наставе | Остали часови 2.2 |
| Предавања: 2 | Вежбе: 0,2 | Други облици наставе: 0,8 | Студијски истраживачки рад: |  |
| Методе извођења наставе Предавања, вежбања, 2 колоквијума, консултације. |
| Оцена знања (максимални број поена 100) |
| Предиспитне обавезе | поена | Завршни испит | поена |
| активност у току предавања | 5 | писмени испит | 20 |
| практична настава | 25 | усмени испит | 50 |
| колоквијуми | 20 |  |  |

*ако студент не жели да испит полаже путем два колоквијума онда полаже писмени део испита.