4. Табела 5.2 Спецификација  предмета

| Студијски програм/студијски програми : Грађевинарство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста и ниво студија: Oсновне академске студије |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив предмета: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ I |  |  |  |  |  |  |  |
| Наставник: Зоран Ј. Грдић |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус предмета: Обавезни |  |  |  |  |  |  |  |
| Број ЕСПБ: 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Услов: нема претходних предмета |  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ предмета Изучавање фундаменталних грађевинских материјала и усвајање знања у вези њихових основних технолошких, физичких, механичких, конструкционих и реолошких својстава са аспекта практичне примене. |  |  |  |  |  |  |  |
| Исход предмета Упознавање са основном својствима и практичном применом најзначајнијих грађевинских материјала који се користе у свакодневној грађевинској пракси. |  |  |  |  |  |  |  |
| Садржај предмета Теоријска настава (3+0): 1. Основна својства грађевинских материјала – параметри стања и структурне карактеристике, физичка својства, механичка својства, реолошка својства, хемијска својства – 3 часа, 2. Грађевински камен – 3 часа, 3. Керамички материјали – 3 часа, 4. Агрегат – 3 часа, 5. Минерална везива – 9 часова, 6. Хемијски додаци за бетон – 3 часа, 7. Бетони уобичајених запреминских маса – 15 часова, 8. Одредбе Правилника за бетон и армирани бетон које се односе на компоненте бетона и бетон – 3 часа Практична настава: Вежбе, Други облици наставе Лабораторијске вежбе: 1. Организација рада Лабораторије за грађевинске материјале, мерна и технолошка опрема, општа правила за руковање опремом мере заштите приликом рада – 3 часа, 2. Одређивање запреминске масе – 3 часа, 3. Одређивање специфичне масе, укупне порозности и степена густине – 3 часа, 4. Одређивање упијања воде – 3 часа, 5. Испитивање керамичких производа – 3 часа, 6. Испитивање агрегата за бетон – 3 часа, 7. Испитивање креча и гипса – 3 часа, 8. Испитивање цемента – 3 часа, 9. Испитивање свежег и очврслог бетона – 9 часова. Рачунске вежбе: 1. Израчунавања на бази запреминске и специфичне масе, порозности и упијања воде – 3 часа, 2. Израчунавање гранулометријског састава агрегата – 3 часа, 3. Израчунавање састава бетона – 3 часа, 4. Израчунавање марке бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| # Литература Грађевински материјали – М. Мурављов, Грађевинска књига, Београд, 2006. Збирка решених задатака из грађевинских материјала – С. Ђорђевић, З. Грдић, Г. Топличић-Ћурчић, ГАФ Ниш, 2005. Практикум за вежбања из грађевинских материјала – С. Ђорђевић, З. Грдић, ГАФ Ниш, 2006. |  |  |  |  |  |  |  |
| Број часова активне наставе |  |  |  |  |  | Остали часови 2.2 |  |
| Предавања: 3 | Вежбе: 1 | Други облици наставе: 2 |  |  | Студијски истраживачки рад: |  |  |
| Методе извођења наставе Предавања, вежбања, 2 колоквијума, консултације. |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцена знања (максимални број поена 100) |  |  |  |  |  |  |  |
| Предиспитне обавезе |  |  | поена | Завршни испит |  |  | поена |
| активност у току предавања |  |  | 5 | писмени испит |  |  | 20 |
| практична настава |  |  | 25 | усмени испит |  |  | 50 |
| колоквијуми |  |  | 20 |  |  |  |  |

*ако студент не жели да испит полаже путем два колоквијума онда полаже писмени део испита.